Estudo do efeito da dessilicação em zeólitas ZSM5 e da razão molar SiO2/Al2O3 no desempenho de Ni/ZSM5 para DRM

Lícia R. F. Coelho1,2,3, Andressa A. A. da Silva3, Raimundo C. R. Neto2, Lisiane V. Mattos3, Fábio B. Noronha2,4*

1Dept de Engenharia Química/Instituto Militar de Engenharia 22290-270 (Brasil)

2Instituto Nacional de Tecnologia 20081-312 (Brasil)

3Universidade Federal Fluminense, Niterói 24210-240 (Brasil)

4Universidade de Lille, Lille, (França)

*fabio.bellot@int.gov.br

Resumo/Abstract

Resumo/Abstract

RESUMO - Catalisadores à base de Ni suportados em HZSM-5 dessilicadas, com diferentes razões molares iniciais de SiO2/Al2O3 (23, 50, 280, Zeolyst), foram obtidos por tratamento alcalino utilizando uma solução aquosa de carbonato de sódio (Na2CO3), sendo posteriormente avaliados na reação de reforma seca do metano a 800°C.  As amostras foram caracterizadas por adsorção/dessorção de N2, difração de raios X, microscopia eletrônica por transmissão e análise termogravimétrica. O tratamento de dessilicação provocou um aumento da mesoporosidade nos catalisadores que seguiu a ordem: Ni/Z280_dsc >Ni/Z50_dsc >Ni/Z23 dsc. Durante a reação, os catalisadores dessilicados também apresentaram uma maior atividade, provavelmente devido à formação de menores partículas de Ni metálico, especialmente para catalisadores suportados em ZSM-5 com SiO2/Al2O3=23 e 50. Dentre os catalisadores suportados em zeólita de maior SAR que apresentaram maior atividade, o Ni/Z280_dsc apresentou uma maior estabilidade em relação ao catalisador não dessilicado.

Palavras-chave: reforma do biogás, zeólita ZSM-5 dessilicada, Ni-HZSM-5.

ABSTRACT - Ni-based catalysts supported on desilicated HZSM-5, with different initial molar ratios of SiO2/Al2O3(23, 50, 280, Zeolyst), were obtained by alkaline treatment using an aqueous solution of sodium carbonate (Na2CO3), and subsequently tested for  dry reforming of methane at 800°C. The samples were characterized by N2 adsorption/desorption, X-ray diffraction , transmission electron microscopy and thermogravimetric analysis. The alkaline treatment resulted an increase in mesoporosity for the catalysts in the order: Ni/Z280_dsc >Ni/Z50_dsc >Ni/Z23 dsc. During the reaction, the desilicated catalysts also showed higher activity, probably due to the smaller sizes of metallic crystallites of Ni, especially for the catalysts supported on HZSM-5 with SiO2/Al2O3=23 e 50. Among the catalysts supported on zeolite with higher SAR that showed higher activity, Ni/Z280_dsc showed also higher stability in relation to the non-desilicated catalyst.

Keywords: reforming of biogas, desilicated zeolite ZSM-5, Ni-HZSM-5

## Introdução

O biogás, gerado a partir da digestão anaeróbia da biomassa, apresenta altos teores de CO2, resultando em emissões para a atmosfera que contribuem para o aumento do efeito estufa. O desenvolvimento de processos alternativos como a produção de hidrogênio a partir do biogás para geração de energia por meio de células a combustível é uma tecnologia promissora. Nesta abordagem, o biogás é convertido em H2 e CO pela reforma do metano com CO2 (reforma seca do metano - DRM) seguida de etapas de purificação de H2 [1]. Catalisadores à base de Ni tem sido bastante estudados na DRM devido ao seu baixo custo e alta atividade, mas o Ni é propenso à formação de carbono, que é favorecida em grandes partículas de Ni. Portanto, uma abordagem para minimizar a formação de carbono é controlar o tamanho das partículas de metal e evitar a sua sinterização pela seleção apropriada do método de preparação do catalisador [2]. A utilização de zeólitas HZSM-5 dessilicadas pode ser uma alternativa interessante devido à possibilidade de manter as partículas metálicas confinadas, evitando sua sinterização e a deposição de coque [3]. A dessilicação é um método eficiente para geração de mesoporosidade em zeólitas do tipo MFI pela remoção preferencial de Si do interior dos cristais através do uso de solução alcalina. Portanto, o principal objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de catalisadores de Ni suportados em HZSM-5 dessilicada na reação de DRM.

## Experimental

Uma série de zeólitas comerciais ZSM-5 com diferentes razões molares SiO2/Al2O3 (23, 50, 280, Zeolyst) foram utilizadas como suportes. As zeólitas foram calcinadas sob N2 a 525 °C por 12 h. Os catalisadores foram preparados por impregnação ao ponto úmido dos suportes com uma solução aquosa de Ni(NO3)2•6H2O para obter 1 % em peso do metal. Partes dos catalisadores frescos foram tratados com uma solução aquosa de Na2CO3 (0,6 mol/L) a 80 °C por 12[4] e posteriormente foi realizado lavagem e filtração com água destilada até pH=7 [4]. Todas as amostras foram secas em estufa a 110°C e em seguida, foram reduzidas sob atmosfera de H2 a 800 °C por 30 minutos. Os catalisadores foram caracterizados por adsorção de N2, DRX, MET e TG. A DRM foi realizada a 800 °C, usando uma razão molar de CH4:CO2 de 1,0.

## Resultados e Discussão

Os difratogramas de todos os catalisadores dessilicados exibiram as linhas correspondentes à estrutura da ZSM-5, indicando que o tratamento utilizado não afetou a estrutura da zeólita. As isotermas de adsorção/dessorção de N2 mostraram o aparecimento de um loop de histerese para os catalisadores dessilicados, indicando a formação de mesoporos com o tratamento de dessilicação (Fig.1). O volume mesoporoso aumentou na ordem: Ni/Z280_dsc >Ni/Z50_dsc >Ni/Z23 dsc. A amostra Ni/Z280 apresentou a maior variação no volume de mesoporos em relação à amostra não tratada (7 vezes). Este resultado indicou que a razão molar SiO2/Al2O3 da amostra inicial influenciou a geração de mesoporos por tratamento de dessilicação como já relatado na literatura [5].

Figure1: Isotermas de adsorção/dessorção de N2 a -196 °C dos: (a) catalisadores não dessilicados e (b) catalisadores dessilicados.

Os resultados da conversão de metano em função do tempo de reação (TOS) são mostrados na Fig. 2. Para os catalisadores não tratados, Ni/Z280 exibiu uma diminuição contínua na conversão de CH4 durante a reação, enquanto para o catalisador Ni/Z50, a conversão de CH4 foi baixa e permaneceu constante durante o TOS. Ni/Z23 não apresentou atividade. O tratamento de dessilicação melhorou significativamente o desempenho dos catalisadores. Ni/Z280_dsc permaneceu bastante estável durante TOS, enquanto Ni/Z50_dsc e Ni/Z23_dsc exibiram maior atividade do que os respectivos catalisadores não tratados. Além disso, Ni/Z50_dsc desativou apenas ligeiramente no início da reação e, em seguida, a conversão permaneceu constante. Ni/Z23_dsc mostrou uma diminuição contínua na conversão de CH4 durante o TOS. Para esses catalisadores, a desativação pode estar relacionada à formação de carbono devido à sinterização de partículas metálicas.

Figure 2: Conversão de Metano para todos os catalisadors durante a DRM a 800°C. (♦) Ni/Z23, (♦) Ni/Z50, (♦) Ni/Z280,(♦) Ni/Z23_dsc, (♦) Ni/Z50_ dsc and (♦)  Ni/Z280_dsc.

Atraves da análise de MET dos resíduos, foi possível obter a princípio, a distribuição do tamanho de partícula de Ni após 24h de reação.  O catalisador Ni/Z23 exibiu maiores tamanhos de partíulas de Ni , entre 60-320nm. Já o Ni/Z23_dsc foi observado que a maior parte das partículas de Ni (80 %) apresentam diâmetro entre 20-40 nm. Os catalisadores Ni/Z280 e Ni/Z280_dsc apresentaram comportamentos semelhantes,  com a maior parte das partículas com tamanho entre 10-20 nm, 68% e 78% respectivamente. Porém, o primeiro apresentou uma distruibição mais larga com tamanhos entre 0-100mm, já o Ni/Z280_dsc apresentou apenas tamanhos compreendidos entre 0-30nm (Fig.3).

Figura 3: Distribuição do tamanho de partícula de Ni.

A partir das derivadas das curvas de variação de massa (DTG), apresentadas na Figura 4 foi possível identificar o tipo de carbono formado. Os catalisadores dessilicados, com exceção do Ni/280_ dsc, apresentaram picos entre 600-700°C, que são atribuídos, segundo a literatura,  ao  carbono do tipo filamentar ou grafítico [2]. Já dentres os catalisadores não dessilicados, apenas foi observado o pico para o catalisador Ni/Z23, mesmo sem apresentar atividade.  A inatividade deste catalisador, poderia então estar associada a princípio, à menor àrea de fase ativa disponível devido ao grande tamanho de partículas de Ni presentes no resíduo.

Figura 4: Variação derivada da perda de massa em função da temperatura dos catalisadores após a reação da reforma seca.

Na Tabela 1 são apresentados os resultados de taxa de formação de carbono após 24h de reação.

Tabela 1: Taxa de formação de carbono após 24h de reação

| Amostra | Taxa de formação de carbono (mgC/h.gcat.mmolCH4conv) |
| --- | --- |
| Ni/Z23 | ---- |
| Ni/Z50 | 0,86 |
| Ni/Z280 | 0,05 |
| Ni/Z23_dsc | 4,60 |
| Ni/Z50_dsc | 3,19 |
| Ni/Z280_dsc | 0,11 |

A análise de TG indicou que a dessilicação não teve um efeito sobre a formação de carbono quando comparados os catalisadores suportados em zeólitas de maior SAR, Ni/Z280 e Ni/Z280_dsc. Ambos apresentarem menor formação de carbono em relação aos demais. O catalisador Ni/Z50 apresentou uma menor formação de carbono (0,86 mgC/h.gcat.mmolCH4conv) em relação ao catalisador Ni/Z50_dsc (3,19 mgC/h.gcat.mmolCH4conv). Esse resultado poderia ser atribuído à menor atividade do catalisador não dessilicado, que apresentou uma conversão inicial de, 20% contra 54% do catalisador dessilicado.  O mesmo resultado é observado para o catalisador com razão Si/Al =23. O catalisador Ni/Z23_dsc, apresentou uma alta taxa de formação de carbono de 4,60 mgC/h.gcat.mmolCH4conv enquanto foi detectada uma pequena formação de carbono, mesmo não tendo sido observada conversão após a primeira injeção em 23 min.. Acredita-se que o catalisador Ni/Z23, tenha sofrido uma forte  desativação logo no início da reação.

Conclusões

A criação de mesoporos no catalisador de Ni suportado em ZSM-5 por dessilicação promoveu o desempenho catalítico para DRM, provavelmente devido à formação de pequenas partículas de Ni metálico, especialmente para catalisadores suportados em ZSM-5 com razão SiO2/Al2O3=23 e 50.

## Agradecimentos

Os autores deste trabalho agradecem a CAPES pelo apoio financeiro.

## Referências

- C.S. Lau, A. Tsolakis, M. L. Wyszynski, Int. J. Hydrog. Energy 36,397 (2011).

- J. W. Han; J. S. Parka; M. S.Choib; H. Lee, Appl. Catal.B: Environmental 203,625 (2017).

- C. Pagis; A. Prates; D. Farrusseng; N. Bats; A. Tuel, Chem. Mater 28, 5205 (2016).

- S. Li, A. Tuel, F. Meunier, M. Aouine, D. Farrusseng, J. of Catal. 332, 25 (2015).

- J. C. Groen,,L A. A. Peffer, J. A. Moulijn,,J.Pérez-Ram.rez.Chem. Eur. J. 11, 4983 (2005).