Catalisador de Ni altamente disperso em SiO2 para produção de metano a partir da hidrogenação de CO2

Clara V. Weikert1,2, Maria A. S. Balzanza1, Raimundo C. Rabelo-Neto3, Carla R. Moreira4, Marcia C.A. Marin2, Fabio B. Noronha2,3, Fabio S. Toniolo1*

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Engenharia Química – COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil

* toniolo@peq.coppe.ufrj.br

2 Université de Lille, Centrale Lille, Unité de Catalyse et Chimie du Solide – UCCS, Lille, França

3 Instituto Nacional de Tecnologia, Divisão de Catálise, Biocatálise e Processos Químicos, Rio de Janeiro, Brasil

4 Instituto Nacional de Tecnologia, Centro de Caracterização em Nanotecnologia para Materiais e Catálise, Rio de Janeiro, Brasil

Resumo/Abstract

RESUMO -  Um catalisador com nanopartículas de níquel altamente dispersas em sílica, Ni@SiO2, foi preparado pelo método solvotérmico e Stöber modificado e comparado com um catalisador preparado por impregnação na reação de metanação de CO2 a 300 oC e pressão atmosférica. Os catalisadores foram caracterizados por difração de raios X (DRX), redução à temperatura programada (TPR-H2) e microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Os testes catalíticos foram realizados em pressão atmosférica à 300 °C, com mistura de reagentes na razão estequiométrica de 4:1 de H2:CO2. Para uma mesma conversão de CO2 o catalisador altamente disperso Ni@SiO2 apresentou maior seletividade para CH4 de 83,7%, enquanto o suportado sintetizado pelo método convencional de impregnação Ni/SiO2, apenas 58,7%. Tal resultado foi atribuído à maior interação metal-suporte, maior dispersão e menor tamanho das nanopartículas de níquel no catalisador Ni@SiO2, que favoreceram a conversão do CO2 à CH4 e inibiram a formação do subproduto CO.

Palavras-chave: Metanação de CO2, Hidrogenação de CO2, Catalisadores, Níquel, Nanopartículas.

ABSTRACT - A catalyst with nickel nanoparticles highly dispersed in silica, Ni@SiO2, was prepared by a solvothermal method and modified Stöber and compared with a catalyst prepared by impregnation in the CO2 methanation reaction at 300 oC and atmospheric pressure. The catalysts were characterized by X-ray diffraction (XRD), temperature programmed reduction (TPR-H2) and transmission electron microscopy (TEM). The catalytic tests were carried out at atmospheric pressure at 300 °C, with a mixture of reagents at a stoichiometric ratio of 4:1 H2:CO2. For the same CO2 conversion, the highly dispersed Ni@SiO2 catalyst showed a greater selectivity for CH4 of 83.7%, while the supported catalyst synthesized by the conventional Ni/SiO2 impregnation method, only 58.7%. This result was attributed to the greater metal-support interaction, greater dispersion and smaller size of the nickel nanoparticles in the Ni@SiO2 catalyst, which favored the conversion of CO2 to CH4 and inhibited the formation of the CO by-product.

Keywords: CO2 methanation, CO2 hydrogenation, Catalysts, Nickel, Nanoparticles.

## Introdução

Nas últimas décadas, esforços têm sido realizados para a redução das emissões de gases na atmosfera, principalmente o CO2. Entretanto, o maior desafio, que segue em contramão a esse objetivo, é relacionado ao aumento constante da demanda energética em todo o mundo.

Uma alternativa atraente para o uso do CO2, que tem ganhado destaque nos últimos anos, é o seu uso como matéria prima para a produção de metano (1). Além de contribuir para a questão energética e ambiental (por apresentar uma queima mais limpa, quando comparada ao carvão e óleo), esse processo é uma opção promissora para o tratamento do gás natural e do biogás, principalmente para as correntes com altas concentrações de CO2 (principal desafio desta indústria), uma vez que convertem o indesejado CO2 em seu principal produto, o CH4 (2).

A formação do metano a partir do dióxido de carbono, ocorre por meio da reação de metanação de CO2, na qual o CO2 é hidrogenado na presença de um catalisador, levando à formação de metano e água. Durante essa reação, outras em paralelo podem ocorrer, como a reação de deslocamento reverso água gás (RWGS) que leva à formação de CO. Apesar do CO ser capaz de reagir com o H2 e levar à formação de CH4, a maior formação do subproduto CO desfavorece a reação de metanação de CO2, levando à um menor rendimento de CH4 (3).

Nesse contexto, esforços tem sido realizados para sintetizar catalisadores que permitam maiores conversões e seletividades para CH4 (4). Os catalisadores de níquel são amplamente estudados visto seu baixo custo e alta atividade para a reação, entretanto, apresentam a desvantagem de serem poucos estáveis e desativarem por sinterização (5). Além disso, sintetizar catalisadores com nanopartículas à base de níquel que sejam altamente dispersas e com controle do tamanho das partículas ainda é considerado um grande desafio (6).

Recentemente, em nosso grupo de pesquisa, foram preparados catalisadores de óxido de CeO2-Al2O3 à base de pequenas nanopartículas de níquel (< 5nm). altamente dispersas. A alta dispersão do níquel no suporte inibiu o processo de sinterização e proporcionou maior estabilidade ao catalisador na reação de reforma seca do metano (7).

A dispersão e o tamanho das partículas influenciam, na maioria das vezes, diretamente na estabilidade e na atividade do catalisador. Para a metanação de CO2, tais fatores são de extrema importância, visto que a reação é considerada sensível à estrutura (8). Entretanto, muito ainda se discute sobre o efeito do tamanho no controle da seletividade de CH4 e CO, visto que, na literatura os resultados são controversos (9, 10).

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo sintetizar, por um método alternativo, um catalisador com pequenas nanopartículas de níquel homogêneas e altamente dispersas em sílica, e compará-lo com um catalisador suportado preparado por um método convencional na reação de metanação de CO2.

## Experimental

Preparação do  catalisador Ni@SiO2

A preparação do catalisador foi realizada com base na metodologia utilizada pelo nosso grupo de pesquisa para a síntese de catalisadores de cobalto (11).

Inicialmente, as nanopartículas de NiO foram preparadas pelo método solvotérmico no qual, nitrato de níquel hexahidratado (Ni (NO3)2.6H2O), etanol (C2H5OH), água destilada e polivinilpirrolidona (PVP) foram adicionados à uma autoclave que permaneceu à 180 °C por um período de 4 horas. Os reagentes foram adicionados de forma a se obter uma razão PVP/ Ni(NO3)2.6H2O igual a dois.

Para a etapa de síntese e adição da sílica, utilizou-se o método de Stöber modificado, no qual, foram adicionadas, à solução formada na primeira etapa, etanol (C2H5OH), hidróxido de amônio (NH4OH), água destilada e o agente direcionador de estrutura Brometo de Cetrimônio (CTAB). Em seguida, o Ortossilicato de tetraetila (TEOS) foi gotejado à solução com o auxílio de uma bomba. A solução formada foi centrifugada, lavada, seca em estufa à 80°C por uma noite e calcinada sob fluxo de ar  à 500 °C com taxa de aquecimento de 10 °C/min.

Preparação do catalisador Ni/SiO2

O catalisador Ni/SiO2 foi preparado pelo método de impregnação ao ponto úmido do suporte SiO2 (Davisil Grade 646, 35-60 mesh) com uma solução aquosa de nitrato de níquel hexahidratado (Ni (NO3)2.6H2O, Aldrich) de forma a obter 10% em peso de níquel. O material foi seco em estufa à 120 °C por uma noite e calcinado em mufla à 550 °C por um período de 3 horas, com taxa de aquecimento de 10°C/min.

Caracterização dos catalisadores

A análise de Microscopia Eletrônica por Transmissão foi realizada no Laboratório de Nanociências e Nanotecnologia - LABNANO (Centro Brasileiro de Pessoas Físicas – CBPF) em um Microscópio Eletrônico por Transmissão de alta resolução JEOL 2100F .

A análise elementar foi realizada a partir de análises de espectroscopia de fluorescência de Raios X (FRX), em um difratômetro Rigaku, modelo Miniflex II. As estruturas cristalinas dos catalisadores foram investigadas por  difração de raios X (DRX) em um espectrômetro Rigaku Primini com uma fonte geradora de raios-X de paládio. Os perfis de redução dos materiais foram determinados por redução à temperatura programada (TPR-H2).

Testes Catalíticos

Os testes catalíticos foram realizados em uma unidade constituída por um reator de leito fixo de vidro acoplado a um cromatógrafo a gás (Agilent 7890) equipado com uma coluna Porapak Q  e um detector de condutividade térmica (TCD).

As massas dos catalisadores foram ajustadas de forma a se obter conversões com valores abaixo de 10% e, além disso, foram diluídas em material inerte (WSiC /W catalisador = 10) para evitar formação de pontos quentes.

Inicialmente, os catalisadores foram reduzidos sob H2 puro e taxa de aquecimento de 10°C/min de 25 até 500°C, permanecendo nesta temperatura  por 1 hora. Os testes catalíticos foram realizados sob pressão atmosférica, temperatura de 300 °C e mistura contendo H2:CO2 na razão estequiométrica de 4:1. A conversão de CO2 (XCO2), a taxa de consumo de CO2 as seletividades para CH4 (SCH4) e CO (SCO) foram calculadas com os resultados obtidos após 5 minutos de reação. A taxa de consumo de CO2 foi calculada a partir do número de mols de CO2 que reagiram por minuto por massa de catalisador.

## Resultados e Discussão

Caracterizações dos Materiais

Os teores de NiO nos catalisadores NiO/SiO2 e NiO@SiO2 determinado por FRX foi de 10,5 e 14,5 %, respectivamente.

As imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão, apresentadas na Figura 1, confirmam a alta dispersão das nanopartículas de óxido de níquel (3-5 nm), na sílica do catalisador NiO@SiO2.

Figura 1. Análises de MET do catalisador NiO@SiO2.

Os difratogramas dos catalisadores NiO@SiO2 e NiO/SiO2 são apresentados na Figura 2.

Figura 2. Difratogramas dos catalisadores NiO/SiO2 e NiO@SiO2.

As fases cristalinas do NiO foram observadas apenas para o catalisador NiO/SiO2, o qual apresenta um diâmetro médio de cristalito em torno de 16 nm. A ausência destas linhas para o NiO@SiO2 é atribuída à presença de partículas de pequeno tamanho, como visto pelas imagens de TEM (Fig. 1).

Os perfis de TPR dos catalisadores são apresentados na Figura 3.

Figura 3. Perfis de TPR dos catalisadores NiO/SiO2 e NiO@SiO2.

O perfil de TPR do catalisador NiO/SiO2 apresenta o pico típico de redução do NiO (9). Entretanto, é interessante observar que, para o catalisador altamente disperso, o pico é deslocado para maiores temperaturas, devido a maior dificuldade de redução do NiO presente na amostra. Este resultado  sugere que o catalisador NiO@SiO2 apresenta uma forte interação metal-suporte, (12).

Testes Catalíticos

Os resultados de conversão de CO2, taxa de consumo de CO2 e seletividade de CH4 e CO, obtidos pelos testes catalíticos são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Resultados de conversão de CO2 e seletividade para CO e CH4 obtidos para a reação de metanação de CO2 a 350 oC e pressão atmosférica.

| Catalisador | W/F (gcat.min. mL-1) | XCO2 (%) | Taxa de consumo de CO2 (mmolCO2 .gcat-1.min-1) | Seletividade (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CH4 | CO |
| Ni/SiO2 | 4,99 x 10-4 | 5,8 | 0,97 | 58,7 | 41,3 |
| Ni@SiO2 | 5,02 x 10-4 | 5,7 | 0,95 | 83,5 | 16,5 |

Observa-se que, para um mesmo valor de conversão, o catalisador Ni@SiO2 apresentou, uma maior seletividade para CH4, quando comparado ao catalisador  Ni/SiO2. Tal resultado é diretamente relacionado à morfologia do catalisador Ni@SiO2, no qual, suas pequenas partículas de níquel, altamente dispersas, favoreceram a conversão de CO2 a CH4, assim como em outros trabalhos da literatura (9,13).

Na reação de metanação, o CO2 se adsorve nas hidroxilas da sílica formando espécies bicarbonato. Estas espécies são decompostas a CO na interface metal-suporte, que, em seguida, é adsorvido na superfície das partículas metálicas. O hidrogênio ativado na partícula metálica reage com o CO adsorvido, levando a sua hidrogenação e formação do metano. Essa reação de hidrogenação é diretamente dependente do tamanho das partículas, sendo que, quanto menor a partícula, maior a interface metal-suporte, maior a hidrogenação de CO. Além disso, a maior interface metal-suporte favorece as demais etapas de decomposição das espécies bicarbonato e de formação do CO, para posterior hidrogenação.

## Conclusões

A síntese do catalisador Ni@SiO2, a partir dos métodos solvotérmico e Stöber modificado Ni@SiO2, levou à formação de  nanopartículas de NiO (3-5 nm) bem dispersas e fortemente interligadas com a sílica. Já o catalisador preparado por impregnação apresenta maiores tamanhos de partículas. O catalisador com menor tamanho de partícula apresentou uma maior seletividade para metano (83,5%) em relação ao catalisador preparado por um método convencional (58,7%), para um mesmo valor de conversão. A maior interface metal-suporte, proporcionada pelas nanopartículas de níquel do catalisador Ni@SiO2, favoreceram a hidrogenação das espécies de CO adsorvidas na superfície das partículas, levando à maior formação de CH4.

## Agradecimentos

À CAPES e a Region Hauts-de-France ao pelo apoio financeiro e concessão de bolsas. Ao Laboratório de Nanociências e Nanotecnologia - LABNANO – CBPF pelas análises de microscopia.

## Referências

- S. Rönsch; J. Schneider; S. Matthischke; M. Schlüter; M. Götz; J. Lefebvre; P. Prabhakaran; S. Bajohr. Fuel. 2016, 166, 276-296.

- J. A. F. Bernardes, Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Campinas, 2018.

- I. Hussain; A. A. Jalil; S. M. Izan; M. S. Azami; K. Kidam; N. Ainirazali; A. Ripin. Chem. Eng. Sci. 2021, 229, 116015.

- I. Hussain; A. A. Jalil; N. S. Hassan; M. Y. S. Hamid. J. Energy Chem. 2021, 62, 377-407.

- S. Das; J. Pérez-Ramírez; J. Gong; N. Dewangan; K. Hidajat; B. C. Gates; S. Kawi. Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 2937-3004.

- E. B. Gracien; M. L. Jérémie; L. K. K. Joseph; M. M. Omer; N. K. Nicole; N. M. Fabrice; M. B. Denis; N. Tresor; M. Perbon; M. N. Gérard. Adv. Mater. 2019, 8, 112-119.

- A. L. A. Marinho; F. S. Toniolo; F. B. Noronha; F. Epron; D.Duprez; N. Bion. Appl. Catal. B. 2021, 281, 119459.

- C. Vogt; E. Groeneveld; G. Kamsma; M. Nachtegaal; L. Lu; C. J. Kiely; P. H. Berben; F. Meirer;B. M. Weckhuysen. Nat. Catal. 2018, 1, 127-134.

- K. Wang; Y. Men; S. Liu; J. Wang; Y. Li; Y. Tang; Z. Li; W. An; X. Pan; L. Li. Fuel. 2021, 304, 121388.

- H. C. Wu; Y. C. Chang; J. H. Wu; J. H. Lin; I. K. Lin; C. S. Chen. Catal. Sci. Technol. 2015, 5, 4154.

- C. M. Moraes. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021.

- W. Yang; J. Chen; J. Tu; Z. Lim; B. Chen. ChemistrySelect 2023, 8, e202203080.

- J. K. Kesaven; I. Luisetto; S. Tuti; C. Meneghini; G. Iucci; C. Battocchio; S. Mobilio; S. Casciardi; R. Sisto. J. CO2. Util. 2018, 23, 200-211.