Foto(eletro)reforma de resíduo bruto de glicerol utilizando Bi2WO6 modificado com níquel

Rafael Aparecido Carvalho Souza1, Lucas Leão Nascimento1, Antonio Otávio de Toledo Patrocinio1

1 Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia, 38408-100, Uberlândia, MG, Brasil. otaviopatrocinio@ufu.br

Resumo/Abstract

RESUMO – A busca por fontes energéticas alternativas e renováveis tem se tornado cada vez mais necessária pelo contexto de instabilidade no cenário energético global. Os resíduos agroindustriais derivados de biomassa oferecem enorme potencial energético, contudo, o seu processamento ainda é complexo e pouco explorado. O presente trabalho apresenta uma abordagem fotoeletrocatalítica para a fotoreforma do glicerol, a partir do Bi2WO6 hidrotérmico puro e modificado com Ni2+. O Bi2WO6-Ni foi capaz de degradar até 26% no ensaio de fotocatálise sob luz visível. Na fotoeletrocatálise, a degradaçao foi de 19 % utilizando o Bi2WO6-Ni enquanto o Bi2WO6 foi capaz de degradar até 25%, ambos utilizando luz solar simulada. Assim, a metodologia proposta nesse trabalho apresenta uma alternativa promissora e sustentável para o tratamento de efluentes industriais derivados de biomassa.

Palavras-chave: Fotoeletroreforma, glicerol, biomassa.

ABSTRACT – The search for alternative and renewable energy sources has increased in importance due to the instability in the global energy scenario. Biomass-derived agro-industrial waste offer enormous energy potential, however, their processing is still complex and not fully explored. The present work presents a photoelectrocatalytic approach for the photoreforming of glycerol, from pure hydrothermal Bi2WO6 and modified with Ni2+. Bi2WO6-Ni was able to degrade up to 26% in the photocatalysis test under visible light. In photoelectrocatalysis, the degradation was 19% using Bi2WO6-Ni while Bi2WO6 was able to degrade up to 25%, both using simulated sunlight. Thus, the methodology proposed in this work describes a promising and sustainable alternative for the treatment of industrial effluents derived from biomass.

Keywords: Photoelectroreform, glycerol, biomass.

## Introdução

Nos últimos anos, o uso de fontes de energia alternativas e renováveis tem se tornado cada vez mais relevante devido a vários fatores. O principal deles é a diminuição das reservas de petróleo, que impulsionou a necessidade de buscar alternativas sustentáveis e de longo prazo para suprir a crescente demanda energética da sociedade atual. Além disso, as flutuações no preço dos derivados de petróleo aliadas ao cenário de instabilidade política associadas à sua exploração e comercialização, mostram a necessidade imediata de se diversificar as matrizes energéticas mundiais através de fontes renováveis e previsíveis (1-3).

Os resíduos agroindustriais derivados de biomassa, especialmente aqueles provenientes das indústrias sucroalcooleira, de biodiesel e óleos vegetais, e de papel e celulose, desempenham um papel fundamental no contexto brasileiro. Esses resíduos derivados de biomassa, tem um potencial energético enorme, sendo a maior fonte de carbono não-alimentícia disponível, o que os torna uma alternativa promissora aos combustíveis fósseis (4). O desenvolvimento de novas tecnologias eficientes para a conversão de energia a partir de recursos sustentáveis, inevitavelmente, passa pela valorização da biomassa (5,6).

Dentre os processos utilizados para a conversão de materiais derivados de biomassa em combustíveis e produtos químicos, podemos destacar a fotocatálise heterogênea, que envolve a ativação de um semicondutor por irradiação com teor energético suficiente para vencer a sua energia de “band gap”. Nesse processo, a separação do par elétron/buraco (e-/h+) fornece a energia termodinâmica para promover as reações de interesse na interface substrato/fotocatalisador, contudo, a cinética de conversão é limitada pela rápida recombinação dos portadores de carga.

Uma abordagem promissora para superar as limitações cinéticas da fotocatálise, se dá pelo uso de dispositivos fotoeletroquímicos (PECs). Nesses dispositivos, o material fotocatalisador é imobilizado na forma de um eletrodo, geralmente um fotoanodo, de modo que, enquanto a energia termodinâmica para conduzir os processos faradaicos ainda provém da irradiação, a eficiência de separação do par e-/h+ é drasticamente aumentada pela aplicação de um potencial elétrico, permitindo com que as reações de interesse, como a evolução de H2, ocorram com cinética favorecida.

O Bi2WO6 nanocristalino é um material promissor que tem sido intensamente estudado para essa finalidade. O material pode ser obtido facilmente por via hidrotérmica, apresenta uma energia de band gap de aproximadamente 2,8 eV, e pode ser modificado quanto às suas propriedades estruturais, morfológicas e optoeletrônicas pela simples variação das condições físico-químicas de síntese (7). Além disso, o nosso grupo obteve resultados promissores para a fotorreforma seletiva da glicerina em H2 e ácido fórmico a partir do Bi2WO6 (7,8).

Assim, o presente trabalho apresenta a foto(eletro)reforma do glicerol bruto com diferentes teores de impurezas (Figura 1), que se trata do principal resíduo gerado pela indústria de óleos vegetais e biodiesel, utilizando Bi2WO6 nanocristalino puro e modificado com níquel para produção de H2 verde e subsequente valorização do glicerol, sob irradiação visível e luz solar simulada.

Figura 1. Diferentes resíduos de glicerol utilizados nos testes de foto(eletro)reforma. (a) Glicerol 0, (b) Glicerol 1, (c) Glicerol 2, e (d) Glicerina P.A.

## Experimental

Sintese e caracterizaçao do Bi2WO6

O Bi2WO6 foi sintetizado pelo método hidrotérmico, conforme descrito na literatura (7). Resumidamente, 2 mmol de Bi(NO3)3.5H2O foram dissolvidos em HNO3 1M junto com 1 mmol de Na2WO4.2H2O e transferidos à um reator hidrotérmico, permanecendo à 200 ºC por 3 h. A dopagem com Ni2+ foi realizada adicionando 1 mmol de Ni(NO3)2.H2O solubilizado em NH4OH (pH = 10) à mistura descrita anteriormente.

Os difratogramas de raios x (DRX) foram obtidos por um Shimadzu XRD-6000 equipado com irradiação CuKα, e as análises de reflectância difusa foram realizadas em um espectrofotômetro Avantes AvaSpec-ULS2048CL-EVO equipado com esfera de integração. Os espectros de espectroscopia no infravermelho (ATR-FTIR) foram realizados em um espectrômetro PerkinElmer MIR spectra. As análises de XPS foram realizadas no Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano), por um espectrômetro Thermo Scientific K-alpha equipado com uma fonte de raios-x monocromática de Al e um analisador hemisfério de alto desempenho. A energia do feixe foi de 1486,6 eV e o pico residual C1s em 284.6 eV foi usado como padrão interno.

Ensaios de fotocatálise e fotoetrocatálise

Os ensaios de fotoreforma do glicerol foram realizados à 20º C sob atmosfera inerte (Ar) em um reator de borosilicato contendo 50 mL glicerol aquoso 5% v/v e 50 mg do fotocatalisador (1 mg/mL). Os experimentos foram conduzidos sob irradiação visível (λ > 400 nm) e luz solar simulada (filtro AM 1,5G) usando um simulador solar Newport Xe 300 W. Em ambas as condições de iluminação, o feixe de luz foi calibrado para 100 mW cm-2, com o auxílio de um powermeter (Newport 1916-R) equipado com um sensor óptico (818-UV/DB), descontando-se a iluminação ambiente. As amostras de glicerol foram submetidas a análise de HPLC para quantificação da degradação do glicerol. Além disso, durante os experimentos de foto(eletro)catálise, no início do experimento e a cada 1 h, alíquotas de 0,50 mL foram coletadas do volume morto do reator (headspace) com uma seringa e injetadas diretamente em um cromatógrafo gasoso marca PerkinElmer modelo Clarus 580, equipado com uma coluna empacotada (porapak N 2mm) e uma peneira molecular, e com um detector de condutividade térmica (TCD), a fim de se monitorar a produção de H2.

As cronoamperometrias de longa duração foram feitas com o auxílio de uma célula fotoeletroquímica (photoelectrochemical cells - PECs) customizada no formato H, com uma membrana de Nafion separando o católito no anólito e, usando um fio de platina como contraeletrodo e Ag/AgCl como referência. A fotoeletrocatálise do glicerol aquoso 10% v/v em K2SO4 0.1M foi realizada aplicando-se 0,8 V vs Ag/AgCl com irradiação solar simulada (filtro AM 1,5G; 100 mW/cm2). O potencial foi escolhido com base estudo publicado anteriormente pelo grupo no qual verificou-se que nesse potencial o glicerol poderia ser convertido em produtos de alto valor agregado e H2 verde com cinética apreciável (7).

Três tipos de resíduo de glicerol foram empregados nesse estudo. O “glicerol 0” foi submetido a um processo prévio de destilação, comumente chamado de glicerina loira, contendo um maior teor de glicerina. O “glicerol 1” contém um teor maior de impurezas, sendo o derivado bruto da produção de óleo de soja. Por fim, o “glicerol 2” é o resíduo bruto da produção do óleo diesel, sendo assim a matriz mais complexa, contendo elevado teor de impurezas, especialmente metanol, compostos fenólicos, catalisadores e sais inorgânicos.

## Resultados e Discussão

Os materiais baseados no Bi2WO6 foram caracterizados por DRX (Figura 2) e indexados adequadamente ao Bi2WO6 ortorrômbico (ICCD 39-0256). No difratograma do Bi2WO6 modificado com níquel observa-se apenas um deslocamento dos picos para ângulos 2 maiores, indicativo de que houve uma dopagem com os íons Ni2+. Além disso, os espectros de XPS (Figuras 3) corroboram os difratogramas, mostrando a presença de íons Ni2+ na estrutura do material referido como Bi2WO6-Ni, o que pode ser observado pelo pico Ni2p3/2 com energia de ligação de 856,2 eV, e um deslocamento de 17,6 eV devido ao acoplamento spin-órbita entre os orbitais 2p3/2 e 2p1/2. Além disso, ambos os orbitais apresentam picos satélites bem definidos e com maiores energias de ligação, o que é característico do níquel com estado de oxidação 2+.

Nas análises de reflectância difusa (Figura 4) é possível observar um perfil semelhante no comportamento dos materiais no UV, contudo a amostra de Bi2WO6 modificada com Ni2+ apresenta uma banda de absorção centrada em 530 nm, indicando que a modificação realizada foi capaz de conferir absorção no visível para o material.

Figura 2. Difratogramas das amostras sintetizadas de Bi2WO6-Ni e Bi2WO6 ambos indexados à ficha cristalográfica ICCD 39-0256 (Bi2WO6 ortorrômbico).

(a)

(b)

Figura 3. (a) Espectro de XPS do Bi2WO6-Ni e (b) de alta resolução do Ni 2p indicando a presença de íons Ni2+ no material.

Figura 4. Reflectância difusa do Bi2WO6-Ni e Bi2WO6.

Resíduos de glicerol com diferentes teores de impureza foram utilizados nesse estudo. Optou-se por trabalhar apenas com o Glicerol 0 nos experimentos fotocatalíticos, por se tratar da matriz com menor complexidade, com o intuito de facilitar a extração e recuperação do fotocatalisador após os experimentos e maximizar a interação entre o glicerol e os fotocatalisadores, bem como a produção de H2. Já nos ensaios fotoeletrocatalíticos, que oferecem cinética aumentada com a obtenção dos produtos de oxidação e redução em interfaces isoladas, utilizou-se também os resíduos de glicerol 1 e 2.

Nos testes de fotocatálise (Tabela 1), o Bi2WO6-Ni foi capaz de degradar o glicerol 0 em 26% após 5 horas de irradiação ( > 400 nm), com produção significativa de H2, atingindo velocidade de evolução de 1.9 mmol g-1 h-1, Figura 5. O material também foi testado sob irradiação solar simulada (Air Mass 1.5G), atingindo 8% de consumo de glicerol após 5 horas de irradiação. O Bi2WO6 puro não foi capaz de produzir H2 nos ensaios fotocatalíticos em nenhuma das condições de iluminação. O Bi2WO6 foi então recoberto com Pt0 pelo método de fotorredução in situ da platina (7) e o material resultante, Bi2WO6-Pt, foi utilizado como referência nos ensaios de evolução de H2. Mesmo com a platina atuando como co-catalisador, o Bi2WO6 não apresentou atividade devido à sua absorção limitada ao UV, mostrando que a modificação com Ni2+ foi responsável pela fotoatividade no espectro visível.

Tabela 1. Testes de fotocatálise de Bi2WO6 e Bi2WO6-Ni com Glicerol 0 (5% v/v).

| Amostra | Catalisador | Filtro | Degradação (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Glicerol 0 | Bi2WO6 | WG400 | -- |
| Glicerol 0 | Bi2WO6 | WG1,5G | -- |
| Glicerol 0 | Bi2WO6-Pt | WG400 | -- |
| Glicerol 0 | Bi2WO6-Ni | WG400 | 26,2 |
| Glicerol 0 | Bi2WO6-Ni | AM1,5G | 8,4 |

Tabela 2. Testes de fotoeletrocatálise de Bi2WO6 e Bi2WO6-Ni com Glicerol 0, glicerol 1 e glicerol 2 (10% v/v) usando irradiação solar simulada.

| Amostra | Catalisador (Filme) | Degradação (%) |
| --- | --- | --- |
| Glicerol 0 | Bi2WO6 | 17,0 |
| Glicerol 1 | Bi2WO6 | 24,7 |
| Glicerol 2 | Bi2WO6 | 14,5 |

Figura 5. Evolução de H2 referente aos ensaios fotoreforma do glicerol 0 com o Bi2WO6-Ni e Bi2WO6-Pt. λ > 400 nm; 100 mW cm-2

Fotoanodos dos materiais sintetizados foram confeccionados para que os mesmos fossem aplicados numa célula fotoeletroquímica. Resumidamente, filmes finos foram depositados sobre substratos vítreos condutores (FTO), a partir de uma pasta a base de terpineol e etilcelulose, pelo método de serigrafia, seguido de sinterização à 500 ºC para conferir maior contato elétrico entre o fotocatalisador e o FTO, melhorar a adesão do filme e para a remoção das impurezas orgânicas. Contudo, verificou-se que o Bi2WO6-Ni não é termicamente estável acima de 200 ºC, de modo que os seus fotoanodos perdem fotorresposta após serem submetido ao processo de sinterização. Esse fenômeno inviabilizou a aplicação fotoeletroquímica do Bi2WO6-Ni.

Nos ensaios fotoeletrocatalíticos sob irradiação solar simulada e 0.8 V vs Ag/AgCl, os fotoanodos de Bi2WO6 apresentaram fotorresposta em toda a faixa de potencial analisada (Figura 6), e se mantiveram estáveis ao longo das 5 horas de experimento, o que pode ser verificado pela manutenção da densidade de corrente. As análises de HPLC constataram um consumo de 17% do glicerol 0. Além disso, testes de fotoeletrocatálise usando os resíduos 1 e 2 mostraram degradação de 24,7% e 14,5% respectivamente (Tabela 2). Portanto, o experimento fotoeletroquímico não só viabilizou a reforma dos resíduos com maior teor de impurezas, como também propiciou produção de H2 verde em condições de iluminação solar, (Figura 7).

Figura 6. (a) Voltametria linear com iluminação transiente para o filme de Bi2WO6 e (b) cronoamperometrias de longa duração sob 0.8V vs Ag/AgCl para os filmes de Bi2WO6 em glicerol 0 10% v/v em K2SO4 0.1M. λ = AM 1.5G; 100 mW cm-2

Figura 7. Evolução de H2 referente ao ensaio de fotoeletroreforma do glicerol 0 com o fotoanodo de Bi2WO6. λ = AM 1.5G; 100 mW cm-2.

O glicerol tem baixíssimo valor de mercado, uma vez que a sua oferta supera em muito a demanda no mercado internacional, de modo que o resíduo acaba sendo incinerado ou descartado de forma inadequada. Os sistemas estudados propiciaram a produção de H2 verde a partir da foto(eletro)reforma do glicerol bruto advindo da cadeia de produção de biodiesel, promovendo assim, a valorização e remediação desse resíduo com geração concomitante de um combustível limpo e sustentável.

## Conclusões

A modificação proposta no Bi2WO6 usando íons Ni2+ foi bem sucedida ao conferir atividade fotocatalítica no espectro visível ao material. Enquanto o Bi2WO6 puro não apresentou atividade frente a oxidação fotocatalítica do glicerol em nenhuma das condições de iluminação estudadas, o Bi2WO6-Ni foi capaz de reduzir em 26% a concentração da suspensão de glicerol 0 após 5 horas de fotocatálise sob luz visível ( > 400 nm), com produção concomitante de H2 à uma velocidade de 1.9 mmol g-1 h-1.

Os ensaios fotoeletrocatalíticos possibilitaram a reforma do glicerol com diferentes teores de impureza a partir de fotoanodos de Bi2WO6, sob irradiação solar simulada. Atingiu-se uma degradação de 24,7% do glicerol 1 e 17% de degradação do glicerol 0 com produção de H2 de aproximadamente 1,5 umol h-1. Contudo, foi verificado que o Bi2WO6-Ni é inviável para a aplicação fotoeletrocatalítica devido à sua baixa estabilidade térmica, o que impossibilita a obtenção de fotoanodos de forma reprodutiva.

Portanto, a metodologia descrita nesse trabalho apresenta uma abordagem promissora para a remediação de resíduos industriais derivados de biomassa aliada à geração de H2 verde a partir de materiais abundantes.

## Agradecimentos

UNESCO, CAPES, FAPEMIG, GMIT e PPGQUI-UFU pelo apoio e aporte estrutural e financeiro.

## Referências

- R. Cassia; M. Nocioni; N. Correa-Aragunde; L. Lamattina, Front. Plant Sci. 2018, 9, 273.

- P.C. Jain, Renew. Energ. 1993, 3(4), 403–420.

- S. Manabe, Tellus A: Dyn. Meteorol. Oceanogr. 2019, 71(1), 1620078.

- J. Yu; Z. Chen; L. Zeng; Y. Ma; Z. Feng; Y. Wu; H. Lin; L. Zhao; Y. He, Sol. Energy Mater Sol. Cells 2018, 179, 45–56.

- X. Wu; N. Luo; S. Xie; H. Zhang; Q. Zhang; F. Wang; Y. Wang, Chem. Soc. Rev. 2020, 49, (17), 6198-6223.

- M.E. Souza; G. Fuzaro; A.R. Polegato, Water Sci. Technol. 1992, 27(7), 213–222.

- J.Z. Marinho, L.L. Nascimento, A.L.R. Santos, A.M. Faria, A.E.H. Machado, A.O.T. Patrocinio. Photochem. Photobiol. Sci. 2022, 21(9), 1659–1675.

- L.L. Nascimento, J.Z. Marinho, A.L.R. dos Santos, A.M. de Faria, R.A.C. Souza, C. Wang, A.O.T. Patrocinio, Appl. Catal. A: Gen. 2022, 646, 118867.