Ajuste das condições reacionais da reação de acetalização do glicerol sobre catalisadores FeCoMn

Antonio Jucelino Martins de Farias1*, Alcineia Conceição Oliveira1

1Departamento de Química Analítica e Físico-Química, Physical Chemistry Laboratory, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil

*E-mail: jucelinomf@alu.ufc.br

Resumo/Abstract

As condições reacionais da acetalização do glicerol sobre catalisadores baseados em FeCoMn foram ajustadas, com vistas a se obter melhores desempenhos catalíticos. Desta forma, os efeitos de temperatura, razões molares entre substrato:glicerol e massa de catalisador sobre a atividade catalítica do sólido foram investigados. Variando-se a temperatura de 30 a 70°C, nota-se um aumento na conversão de glicerol, com o consequente decréscimo na produção dos acetais cíclicos. Dentre os substratos utilizados, como furfuraldeído, acetona e butiraldeído, o primeiro evidenciou uma maior seletividade a produção do acetal cíclico 1,3-dioxalana. A variação da percentagem em massa de catalisador de 10% para 20% não alterou significativamente o desempenho catalítico. Ao aumentar as razões molares na faixa de 0,1 a 1, tem-se a mesma tendência de crescimento na conversão, embora subprodutos de reações paralelas sejam obtidos. As melhores condições reacionais, ou seja, razão molar de 1, temperatura de 50°C e 10% de massa de catalisador, promoveram a reciclagem do sólido FeCoMn a ser mais efetiva durante 4 ciclos de usos na reação.

Palavras-chave: Glicerol, Acetalização, Condições reacionais.

The reaction conditions for the acetalization of glycerol using FeCoMn-based catalysts were adjusted to achieve better catalytic performance. Consequently, the effects of temperature, substrate-to-glycerol molar ratio, and catalyst mass on the catalytic activity of the solid were investigated. By varying the temperature from 30 to 70°C, an increase in glycerol conversion was observed, resulting in a decrease in the production of cyclic acetals. Among the substrates utilized, such as furfuraldehyde, acetone, and butyraldehyde, the former exhibited higher selectivity in producing the cyclic acetal 1,3-dioxolane. The variation in catalyst mass percentage from 10% to 20% did not significantly alter the catalytic performance. Increasing the substrate-to-glycerol molar ratios within the range of 0.1 to 1 exhibited a similar growth trend in conversion, although byproducts from parallel reactions were obtained. The optimal reaction conditions, including a substrate-to-glycerol molar ratio of 1, a temperature of 50°C, and a catalyst mass of 10%, facilitated more effective solid FeCoMn recycling over four reaction cycles.

Keywords: Glycerol, Acetalization, Reaction Conditions.

## Introdução

Os acetais cíclicos, como 1,3-dioxano e 1,3-dioxalano, são empregados como intermediários químicos na química fina (1-4). Esses valiosos compostos cíclicos podem ser obtidos por meio da reação de acetalização do glicerol, na presença de compostos carbonílicos, conforme ilustrado na Figura 1 (1, 2).

Figura 1. Representação esquemática da reação de acetalização do propano-1,2,3-triol. Em que R1 representa uma cadeia carbônica e R2 uma cadeia carbônica ou um hidrogênio.

A água formada no meio reacional é responsável por diminuir a força ácida dos catalisadores empregados (4). Isso limita a conversão do tri-álcool, reduzindo a eficácia dos sólidos na reação (2-5).

Desse modo, em substituição aos tradicionais catalisadores ácido-base empregados na reação de acetalização do glicerol para formar compostos cíclicos, óxidos de metais de transição mostraram-se promissores devido à reduzida lixiviação e à consequente desativação (2-6). Adicionalmente, os óxidos nanoestruturados com características bifuncionais constituídos de Fe2O3-Co3O4-MeOx (Me = Mo ou Mn), demonstraram ser eficazes frente a desativação dos sítios ácidos, graças à presença de espécies Mn3+ na matriz Fe2O3-Co3O4 (5).

Nesse sentido, em continuidade ao trabalho anterior (5), a presente proposta tem como objetivo avaliar as melhores condições reacionais, como razão molar de glicerol e substrato, a temperatura de reação e a massa de catalisador empregada, para a reação de acetalização do glicerol sobre catalisadores baseados em FeCoMn.

As propriedades eletrônicas oriundas da inserção de Mn na estrutura do catalisador FeCo podem maximizar a produção de 1,3-dioxolana. Além disso, a literatura especializada na reação de acetalização do glicerol realizadas com diferentes substratos ainda é limitada no tocante às condições experimentais, às limitações providas pelo equilíbrio reacional e às propostas mecanísticas sobre catalisadores contendo sítios ativos baseados em óxidos metálicos (6-8).

## Experimental

Obtenção do catalisador Fe2O3-Co3O4-MnOx

O óxido ternário Fe2O3-Co3O4-MnOx, abreviado como FeCoMn, foi obtido através da coprecipitação simultânea de íons metálicos (9). Brevemente, a síntese do sólido FeCoMn envolveu a adição de 2,0g do direcionador de estrutura Pluronic P-123 ((C3H6O.C2H4O)n) em 60 mL de uma solução de ácido clorídrico (HCl) a 1% para despolimerização. À solução anterior, adicionou-se, 1,89 g de nitrato de cobalto (Co(NO3)3), 0,94 g de sulfato de manganês (MnSO4) e 30 mL  de uma solução de carbonato de sódio (Na2CO3) a 1 mol L-1. Em seguida, foram adicionados 2,418 g de ferroceno (Fe(C5H5)2), 3,823g de ácido cítrico (C6H8O7) e uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 1 mol L-1 até atingir pH neutro. A suspensão obtida foi mantida sob agitação à temperatura ambiente por 5h sendo, em seguida, submetida a tratamento hidrotérmico durante 5 dias a 50°C. O sólido obtido através de filtração na etapa anterior foi, então, lavado seco e calcinado sob fluxo de ar a 500°C por 2 horas, com uma taxa de aquecimento de 5°C min-1, resultando no sólido FeCoMn. As caracterizações estruturais, morfológicas e texturais do sólido foram previamente publicadas (5).

Testes catalíticos na reação de acetalização do glicerol

O desempenho catalítico de FeCoMn foi avaliado na reação de acetalização do glicerol, utilizando um reator de batelada acoplado a um condensador para refluxo do sistema. Inicialmente, a reação foi realizada a 50°C, com uma razão molar de glicerol:substrato de 1:1, utilizando 140 mg de catalisador durante 6h. Foram coletadas alíquotas da reação em intervalos regulares de 1 hora e analisadas em um cromatógrafo a gás Shimadzu.  A temperatura da reação foi variada de 30 a 70°C usando diferentes substratos, como furfuraldeído, butiraldeído e acetona. Uma vez ajustadas as condições ótimas de temperatura e substratos, avaliou-se as razões molares glicerol:substrato em 1:1, 1:4, 1:8, 1:12 e diferentes massas de catalisador (70 mg, 140 mg e 280 mg) para definir as melhores condições reacionais para a obtenção dos acetais cíclicos.

Reciclo do catalisador

Após a definição das melhores condições reacionais da reação de acetalização do glicerol para a obtenção de compostos cíclicos, foi realizado o teste de reciclabilidade para avaliar a estabilidade do catalisador FeCoMn. O sólido foi submetido a 4 ciclos consecutivos de 24 horas de reação a 50°C, com uma razão molar glicerol:furfuraldeído de 1:1, utilizando 140 mg de catalisador. Após cada ciclo, o catalisador foi recuperado por centrifugação e adicionado novamente ao sistema reacional com cerca de 10 mg de catalisador fresco, para suprir eventuais perdas de massa.

## Resultados e Discussão

Efeitos da temperatura e do tipo de substrato

O efeito da temperatura e do tipo de substrato utilizado sobre o desempenho catalítico foram avaliados simultaneamente (Figura 2).

(a)

(b)

(c)

Figura 2. Conversão de glicerol na reação de acetalização do glicerol sobre FeCoMn em função do tempo utilizando (a) acetona (b) butiraldeído e (c) furfuraldeído em distintas temperaturas.

A Figura 2a mostra a influência da temperatura sobre a conversão de glicerol quando a reação foi conduzida utilizando acetona. Observa-se que a conversão de glicerol aumenta com o tempo de reação usando acetona quando a reação é realizada a 30°C e 50°C, devido ao maior contato dos reagentes com a superfície do catalisador. As conversões de glicerol obtidas em 6h de reação são 18% e 12% para as temperaturas de 30 e 50°C, respectivamente.

Por outro lado, a conversão de glicerol diminui de 46% ao longo do tempo até a completa desativação do sólido a 70°C em 6h. Isso se deve ao fato de que a acetona é volátil na temperatura mais alta de reação, portanto, perdas do substrato podem ter ocasionado um sistema em equilíbrio líquido-gás, no qual a interação dos reagentes com o catalisador não é favorecida.

A Figura 2b revela que a conversão de glicerol usando butiraldeído como substrato a 30°C permanece abaixo de 5% ao longo de todo o tempo. Entretanto, quando a reação é realizada em temperaturas mais elevadas, como 50°C e 70°C, uma maior conversão é observada, alcançando cerca de 18°% e 13°%, respectivamente.

Quando a reação se processa na presença de furfuraldeído (Figura 2c), a conversão de glicerol é nula a 30°C, ao passo que há um crescimento progressivo ao longo do tempo, atingindo 78% de conversão após 6h, quando é realizada a 50°C. No entanto, o catalisador FeCoMn desativa progressivamente ao longo do tempo a 70°C, alcançando conversão de glicerol inferior a 20% após 6h.

Portanto, o efeito da temperatura é relevante, visto que se observa um aumento na conversão de 30°C para 50°C com todos os substratos utilizados. Esse comportamento pode estar relacionado à quantidade mínima de energia fornecida ao sistema para a formação do complexo ativado a 50°C (6-8). Entretanto, temperaturas superiores a 50°C diminuem a conversão de glicerol devido ao deslocamento do equilíbrio da reação na direção dos reagentes, considerando o caráter exotérmico da reação (10).

Deste modo, sugere-se que a 50°C ocorra um ataque nucleofílico das hidroxilas do glicerol ao grupo carbonila ativado (Figura 3), seguido de uma reação de desidratação e a ciclização das espécies intermediárias para a formação de 1,3-dioxano, 1,3-dioxalano e água (2, 3).

Quanto aos substratos, tanto o benzaldeído quanto o furfuraldeído promoveram uma maior conversão em comparação com a acetona. Esse comportamento está relacionado à maior reatividade dos aldeídos e ao maior ponto de ebulição dos substratos aldeídicos em comparação com a acetona, o que resulta em um maior contato dos substratos aldeídicos em fase líquida no meio reacional. Deve-se ressaltar também que os dois grupos metila da acetona são elétron-doadores, enquanto os aldeídos possuem apenas um grupo elétron-doador, contribuindo para a estabilização da carga parcial positiva (δ+) no grupo carbonila. Dessa forma, nos aldeídos, a carga δ+ é pouco estabilizada, tornando-os mais eletrofílicos, o que contribui para a interação com as hidroxilas nucleofílicas do glicerol (11).

Figura 3. Possível mecanismo reacional para a acetalização do glicerol. Me/H representam os sítios ácidos dos catalisadores e R um radical metil, propil ou fenil.

Além disso, o ataque nucleofílico ocorre por meio de um ângulo de aproximadamente 107° em relação ao plano do grupo carbonila, e a hibridização do carbono muda de sp2 para sp3, conforme sugerido na Figura 4. Nesse sentido, a presença de dois grupos metila na acetona contribui para um maior impedimento estérico e um estado de transição mais energético (11).

Figura 4. Representação do ataque nucleofílico do glicerol ao grupo carbonila da acetona.

No que diz respeito aos substratos aldeídicos, observa-se que a conversão de glicerol com furfuraldeído é maior do que na presença de butiraldeído. Esse comportamento está relacionado à maior deficiência eletrônica no grupo carbonila devido à presença do grupo furano no furfuraldeído (12). O átomo de oxigênio pode retirar a densidade eletrônica da carbonila, resultando em uma maior δ+ e favorecendo o ataque nucleofílico das hidroxilas do glicerol ao grupo carbonila.

Portanto, com base nos resultados obtidos, os demais testes foram realizados utilizando furfuraldeído como substrato a uma temperatura de 50°C.

Influência da massa de catalisador e da razão molar

A influência da massa de catalisador sobre a conversão de glicerol foi avaliada a 50°C na presença de furfuraldeído e uma razão molar de 1 (Figura 5). O aumento da massa do catalisador de 5% (70 mg) para 10% (140 mg) promove um aumento na conversão de glicerol de 7% para 31%, respectivamente. Esse fato pode ser atribuído ao maior número de sítios ativos disponíveis à medida que a quantidade de catalisador no meio reacional aumenta. Em contrapartida, a adição de valores de massa superiores a 10% não altera a conversão de glicerol. Esse comportamento pode estar associado à saturação do meio e ao fato de que o equilíbrio já é atingido com apenas 10% em massa, de modo que um aumento na quantidade de catalisador não resultaria em um aumento adicional na conversão do tri-álcool. Isso concorda com as observações de trabalhos anteriores, que mostraram comportamentos semelhantes aos obtidos nesse estudo para catalisadores binários (1, 13, 14).

Figura 5. Conversão de glicerol na reação de acetalização do glicerol à 50°C e uma razão molar glicerol:furfuraldeído de 1:1 usando 5% em massa (70 mg), 10% em massa (140 mg) e 20% em massa (280 mg) de catalisador.

Após a definição da quantidade essencial de catalisador (140 mg) para obter-se elevadas conversões de glicerol, a variação da razão molar (Figura 6) entre glicerol:substrato foi realizada a 50°C e 6h de reação.

Figura 6. Conversão de glicerol na reação de acetalização do glicerol utilizando 140mg de catalisador à 50°C e distintas razões molares entre glicerol:furfuraldeído após 6h.

A Figura 6 mostra que com quantidades semelhantes de glicerol e furfuraldeído (razão molar glicerol:furfuraldeído = 1), é atingida uma conversão máxima de glicerol de 31%. é atingida. À medida que a razão molar diminui, ocorre uma redução progressiva na conversão de glicerol, chegando a 5%, quando uma razão molar de 0,08 (1:8) é utilizada. Infere-se que há um impedimento no acesso das moléculas de glicerol aos centros eletrofílicos em razões molares elevadas de glicerol:substratos, devido à maior quantidade de moléculas de furfuraldeído no meio reacional. Dessa forma, a probabilidade de uma molécula de glicerol interagir com os centros eletrofílicos é reduzida, ocasionando o decaimento na conversão de glicerol (8).

Reciclagem do catalisador FeCoMn

O reciclo foi realizado para avaliar a estabilidade do catalisador FeCoMn nas condições reacionais empregadas após diversos ciclos consecutivos. As condições adequadas para a reação de acetalização do glicerol foram utilizando furfuraldeído como substrato a uma temperatura de 50°C, uma razão molar de 1:1 e 140 mg de catalisador.  A Figura 7 sugere que a conversão de glicerol permanece próxima a 30% ao longo de todos os ciclos consecutivos de reação.

Figura 7. Reciclabilidade do catalisador na reação de acetalização do glicerol utilizando furfuraldeído, 10% de catalisador (140 mg) razão molar de 1:1 a 50°C.

Isso evidencia que a estabilidade do catalisador se deve à presença de espécies Mn3+, que atuam como promotoras eletrônicas, visto que o catalisador FeCo não apresentou atividade na reação. As espécies de Mn3+ são capazes de doar elétrons às espécies de FeCo evitando a desativação dos sólidos, por meio da redução dos sítios ativos e a quimissorção de subprodutos, nas condições estudadas, o que corrobora com observações realizadas em trabalhos anteriores onde o efeito de um terceiro metal na atividade catalítica de catalisadores à base de FeCo foi avaliado (5).

O acetal cíclico 1,3-dioxolano foi formado com cerca de 50% de seletividade ao longo dos 4 ciclos de reação.

As transferências eletrônicas em FeCoMn são resultantes do efeito sinergético das espécies de MnOx (Mn4+/Mn3+), e Co3O4 (Co3+/Co2+) cujos potenciais de redução são 0.95 e 1.92 V, respectivamente, os quais são mais altos que aquele o de Fe3+/Fe2+ (0.77 V). Desta forma, os sítios ativos Fe3+ na forma de Fe2O3 mantêm-se oxidados durante os ciclos consecutivos de reação, favorecendo a estabilidade do catalisador.

## Conclusões

A influência das condições reacionais sobre o desempenho catalítico do FeCoMn na acetalização do glicerol foi avaliada. A conversão de glicerol na presença de aldeídos foi superior em relação ao uso de acetona, devido a fatores associados ao menor impedimento estérico e à maior deficiência eletrônica dos aldeídos. Dentre os aldeídos, o uso de furfuraldeído resultou em maiores conversões de glicerol em comparação com o butiraldeído. Quanto ao efeito da temperatura, temperaturas elevadas favorecem a formação de subprodutos enquanto a 50°C obteve-se altas conversões de glicerol, na presença de furfuraldeído na razão molar entre glicerol:furfuraldeído de 1 e utilizando 140 mg de catalisador. Ademais, os testes de reciclabilidade evidenciaram a estabilidade do material, e a presença das espécies de Mn3+ contribuiu para evitar a desativação do catalisador.

## Agradecimentos

Ao CNPq pela bolsa de iniciação científica concedida.

## Referências

- J. Castanheiro, Catal, 2022, 12, 81.

- S. P. Samudrala; S. Kandasamy; S. Bhattacharya, Renew. Energy, 2020, 156, 883-892.

- L. F. Oton; A. C. Oliveira; S. Tehuacanero-Cuapa; G. D. Saraiva; F. F. de Sousa; A. Campos; G. Duarte; J. R. Bezerra, Mol. Catal., 2020, 496, 111186.

- C. A. Akinnawo; L. Mosia; O. A. Alimi; C. O. Oseghale; D. P. Fapojuwo; N. Bingwa; R. Meijboom, Catal. Commun., 2021, 152, 106287.

- A. J. M. de Farias in Anais do 28° Congresso Ibero-Americano de Catálise, Natal-Virtual, 2022, Vol. 1, 150768.

- R. P. V. Faria; C. S. M. Pereira; V. M. T. M. Silva; J. M. Loureiro; A. E. Rodrigues, Ind. Eng. Chem. Res., 2013, 52, 1538-1547.

- Z. Mhlwatika; R. Meijboom; N. Bingwa, Inorg. Chem. Commun., 2021, 133, 108962.

- R. M. Kulkarni; N. Arvind, Heliyon, 2021, 7, e06018.

- A. P. S. Oliveira; I. S. Gomes; A. C. Oliveira; J. M. Filho; G. D. Saraiva; J. M. Soares; F. F. de Sousa; A. Campos, Catal., 2017, 7, 323.

- R. P. V. Faria; C. S. M. Pereira; V. M. T. M. Silva; J. M. Loureiro, A. E. Rodrigues, Ind. Eng. Chem. Res., 2013¸ 52, 1538-1547.

- D. Klein, Química Orgânica Volume 2, LTC, Rio de Janeiro, 2016.

- F. J. A. G. Coumans; Z. Overchenko; J. J. Wiesfeld; N. Kosinov; K. Nakajima; E. J. M. Hensen, ACS Sustainable Chem. Eng., 2022, 10, 3116-3130.

- C. Shen; Z. Li; J. S. Park; Z. Li; C. Li; G. H. Hong; J. Lee; H. Moon; J. M. Kim; M. Jin, Mol. Catal, 2022, 520, 112179.

- J. N. Appaturi; R. J. Ramalingam; H. A. Al-Lohedan; F. Khoerunnisa; T. C. Ling; E. Ng, Fuel, 2021, 288, 119573.