Degradação de índigo-carmim em catalisadores compósitos de g-C3N4

Lucas Silva Queiroz1, Rayana de Andrade Barboza1, Felipe Pereira de Moura1, Paloma Sardinha Peixoto1, André Von-Held Soares1*

1Departamento de Engenharia Química e de Petróleo – Universidade Federal Fluminense, R. Passo da Pátria, 156, São Domingos, Niterói – RJ, CEP 24210-240.

*Email para correspondência: andrevhs@id.uff.br

Resumo/Abstract

RESUMO – A valorização da biomassa é importante para uma economia sustentável e processos fotocatalíticos como a fotorreforma se apresentam como uma estratégia da indústria de transformação. A degradação de corantes é um passo necessário para o teste de atividade fotocatalítica e, além disso, reações modelo são de interesse para o tratamento de efluentes de corantes. A indústria têxtil brasileira é uma grande consumidora de água e gera com tais efluentes, que são poluentes emergentes e trazem prejuízo ao meio ambiente. Materiais à base de polímeros de nitreto de carbono grafítico (g-C3N4 ou PCN) são fotocatalisadores eficientes na degradação de corantes em águas residuais. Uma série de catalisadores compósitos foi sintetizada, caracterizada e testada sob luz UV na reação modelo de fotodegradação de índigo-carmim, um importante corante industrial. Em testes batelada, conversões de 91,5% e 88,6% usando os catalisadores PCN e PCN/Nb2O5, respectivamente, foram obtidos.

Palavras-chave: fotocatálise, índigo-carmim, tratamento de efluentes, g-C3N4, nióbia

ABSTRACT - The valorization of biomass is important for a sustainable economy. Photocatalytic processes such as photoreforming are a strategy for the transformation industry. Degradation of dyes is a necessary step for testing photocatalytic activity and, in addition, model reactions are of interest for the treatment of dye effluents. The Brazilian textile industry is a major consumer of water and generates such effluents, which are emerging pollutants and bring harm to the environment. Materials based on graphitic carbon nitride polymers (g-C3N4 or PCN) are efficient photocatalysts in the degradation of dyes in wastewater. A series of composite catalysts were synthesized, characterized and tested under UV light in the model reaction of photodegradation of indigo-carmine, an important industrial dye. Conversions of 91.5% and 88.6% using PCN and PCN/Nb2O5 catalysts, respectively, were obtained.

Keywords: photocatalysis, indigo carmine, wastewater treatment, g-C3N4, niobia

## Introdução

A valorização de biomassa é um imperativo da economia sustentável. Uma estratégia de valorização é por meio de reações fotocatalíticas, por exemplo, a fotorreforma, gerando gás Hidrogênio. Uma das principais maneiras de avaliar a atividade de fotocatalisadores é por meio do uso de reações de degradações de corantes, que representam, por si mesmas, interesses (3, 9).

A indústria brasileira é uma das maiores produtoras mundiais de gêneros têxteis (1). Esse segmento, por sua vez, é um significativo consumidor de água, já que a utilização do recurso hídrico é feita, majoritariamente, em grande escala nas etapas de tinturaria, a qual utiliza significativos volumes por quilo de tecido produzido (2, 8).

Nesse contexto, o efluente gerado é composto, basicamente, de água e rejeitos químicos, principalmente corantes. O que leva a situação a se tornar ambientalmente preocupante, uma vez que o descarte deste na natureza pode causar diversos problemas, devido ao fato de o corante ser um poluente emergente, enquadrado como substância não presente em sistemas de monitoramento e fiscalização, além de não possuir legislação dedicada à qualidade ambiental, com sua inclusão na natureza sendo feita por meio de atividades antrópicas (5, 8).

Desse modo, o descarte sem tratamento gera esgotamento do oxigênio dissolvido em meios aquáticos, poluição dos lençóis freáticos. Impede a penetração de luz solar nas camadas mais profundas e agride a fauna e flora presentes bem como impede processos de fotossíntese de ocorrerem (8).

Portanto, embora o segmento têxtil seja um importante para a economia do país, ele também é o maior responsável pela contaminação de berços aquáticos por corantes sintéticos. Calcula-se que quase toda a carga orgânica de corantes que entram no meio ambiente é por meio dos efluentes industriais têxteis (1, 2).

Muita atenção foi dedicada ao estudo de materiais à base de Nitreto de Carbono, fotocatalisadores não tóxicos e livres de metais dotados de um elevado potencial para a reação de evolução fotocatalítica do hidrogênio. Genericamente tratado como Nitreto de Carbono grafítico (g-C3N4), uma estrutura grafítica composta apenas por ligações entre C e N, o Nitreto de Carbono polimérico (PCN) é, na verdade, a estrutura responsável pela atividade fotocatalítica. O PCN é um composto polimérico linear que consiste em tri-s-triazinas interconectadas por meio de átomos de Nitrogênio secundários e duas estruturas bidimensionais principais: poli-imida de heptazina, que compreende anéis de seis unidades de heptazina conectadas por ligações N-H, e Nitreto de Carbono grafítico à base de triazina (TGCN), que consiste em unidades de triazina conectadas por Nitrogênios, constituídas estruturas de átomos de Carbono e Nitrogênio com hibridização do tipo sp2 (7).

Nesta pesquisa, propõe-se uma forma de tratamento de efluentes, aplicada ao estudo da fotocatálise de moléculas de corantes sintéticos, na presença de catalisadores compósitos, sob exposição a raios ultravioleta.

## Experimental

Síntese de catalisadores

Os catalisadores foram preparados por calcinação e impregnação. O nitreto de carbono polimérico (PCN ou g-C3N4) foi sintetizado pela calcinação de Ureia (99,5%) em forno mufla a 500 ºC por 4 h sob atmosfera ambiente, com rampa de aquecimento de 10 ºC/min. Os óxidos semicondutores foram preparados pela calcinação dos materiais disponíveis comercialmente, Nb2O5, TiO2, a 550 ºC. Os materiais compósitos Nb2O5/PCN e TiO2/PCN utilizados como suportes ou catalisadores foram sintetizados pela mistura física do óxido desejado com ureia e calcinação a 500 ºC. Por fim, os materiais de Cu/PCN, Cu/Nb2O5, Cu/TiO2, Cu/Nb2O5/PCN e Cu/TiO2/PCN foram preparados pela impregnação seca de solução de Cu(NO3)3 sobre os suportes calcinados e, no caso dos compósitos de óxidos e PCN, sobre a mistura sólida de ureia e óxido, com posterior calcinação a 400 ºC (7, 8).

Caracterização de Catalisadores

Os catalisadores foram submetidos a análises para caracterização via MEV, EDS, DRX e XPS, para análise acerca da presença dos elementos e estruturas desejados e previstos teoricamente (7, 8).

Testes fotocatalíticos sob raios UV com o corante índigo-carmim

Uma unidade de fotocatálise foi construída para testes em batelada, cujo esquema e foto podem ser vistos na Figura 1.  A unidade conta com lâmpada UV de 400 W e comprimento de onda de 300 nm, suporte universal, agitador magnético, béquer encamisado, equipamento para banho termostático com banho de etileno glicol, medidor de temperatura e porta com trava para segurança dos operadores.

Figura 1: Unidade de Fotocatálise (UFC) em operação; solução de índigo-carmim e termopar no interior da Unidade de Fotocatálise.

Previamente aos testes de fotodegradação, foi feita calibração em espectrofotômetro com soluções padrão de índigo-carmim nas concentrações de 1, 10, 20, 40 e 60 ppm,

Experimentos típicos foram executados nas seguintes condições: 50 mL de solução com concentração inicial de 60 ppm de índigo-carmim, 20 mg de catalisador, agitação de 600 rpm, 1 h de batelada, 20 ºC. Testes de fotólise nas condições similares, sem catalisador, foram feitos na temperatura dos ensaios, a fim de estabelecer uma linha de base (brancos). Além disso, testes de adsorção para cada material, na ausência de luz por 1 h. Após separação por microfiltração em seringa para remoção dos catalisadores, as soluções finais eram medidas no espectrofotômetro (7, 8).

## Resultados e Discussão

Os catalisadores de melhor performance foram PCN e Nb2O5/PCN. A impregnação de cobre aos suportes resultou em baixa atividade catalítica.

A figura 2 apresenta uma micrografia de MEV com análise elementar por EDS realizada para amostra de PCN, em que o Carbono está realçado em vermelho. A estrutura granular do catalisador pode ser observada. O espectro de EDS revelou a presença de oxigênio, conforme a figura 3.

Figura 2: EDS realizado sobre partícula PCN a 10 µm em versão colorida e em Preto e Branco

Figura 3: Análise de EDS/MEV correspondente à amostra de PCN.

As análises foram conduzidas a 1 µm também, como demonstrado pela figura 4. A difração de raios X foi realizada sobre partícula de PCN com seu pico na região de 30°. O padrão obtido confirma o resultado obtido pelo DRS a partir da presença da Nióbia na composição da amostra (7, 8).

Figura 4: DRX realizado sobre partícula de PCN.

De maneira análoga, procedeu a análise de amostra do catalisador PCN/Nb2O5, A análise no EDS conforme figura 5 do PCN/Nb2O5 evidencia a presença de Nióbia em regiões concentradas da amostra, próximas ao Oxigênio e ao Carbono. Os elementos relevantes estão contidos no gráfico abaixo:

Figura 5: EDS realizado sobre partícula PCN/Nb2O5 a 10 µm em versão colorida e em Preto e Branco

Figura 6: Análise no EDS da amostra de PCN/Nb2O5

A difração de raios X foi realizada sobre partícula de PCN/Nb2O5 com 1 pico mais largo próximos a 30°, indicando presença de Carbono e de Nióbia, respectivamente. O padrão obtido confirma o resultado obtido pelo DRS para a presença de Carbono e de Nióbia na composição da amostra (10).

Figura 7: DRX realizado sobre partícula PCN/Nb2O5

Figura 8: Scan Nitrogênio em amostra de PCN;

Figura 9: Scan Nitrogênio em amostra de PCN/Nb2O5;

Figura 10: Scan Nitrogênio em amostra de TiO2/PCN;

Nos experimentos de adsorção, medidas de absorbância da solução antes e após os testes foram próximas ou idênticas, indicando que a adsorção foi negligenciável nas condições dos experimentos.

Observou-se que os catalisadores PCN e PCN/Nb2O5 apresentaram desempenho promissor em relação aos demais materiais sintetizados e testados, conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Degradação analisada pós fotocatálise

| Catalisador | Conversão (%) |
| --- | --- |
| TiO2 | 29,2 |
| Nb2O5 | 3,0 |
| PCN | 91,5 |
| PCN/Nb2O5 | 88,6 |
| Cu/PCN/Nb2O5 | 0 |
| Cu/PCN | 0,6 |
| Cu/Nb2O5 | 0 |
| Cu/TiO2 | 4,3 |
| Cu/PCN/TiO2 | 2,3 |

Na figura 8, a presença de um pico em 400 eV denota a presença de Nitrogênio. Os valores apresentados estão condizentes aos gráficos individuais para cada elemento e em consonância com o EDS apresentado na Figura 5, em que é apresentada a presença do Carbono e Nitrogênio, constituintes de PCN (7).

A intensidade do pico em 400 eV, no gráfico da Figura 8 (A) associado a PCN (~1000 counts/s) reflete seu melhor desempenho em relação a PCN/Nb2O5 (~500 counts/s) apresentado na Figura 8 (B) e em relação ao TiO2/PCN (~160 counts/s), apresentado na Figura 8 (C), em energias de ligação correspondentes para cada amostra, conforme evidenciado pelos resultados de degradação, na Tabela 1.

## Conclusões

Observou-se que os catalisadores PCN e PCN/Nb2O5 são eficientes na degradação fotocatalítica de índigo-carmim com conversões de 91,50% e 88,60%, respectivamente. Para os materiais compósitos à base de g-C3N4, a disponibilidade de nitrogênio na superfície do fotocatalisador está diretamente relacionada à sua atividade.

## Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq pelos recursos de bolsas de IC do programa PIBIC-UFF, bem como aos recursos via projeto. Processo: 408369/2022-1.

## Referências

- ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Disponível em: <http://www.abit.org.br/>. Acesso em 06 de maio de 2023.

- ALMEIDA, Érica et al.  A indústria têxtil no Brasil: Uma revisão dos seus impactos ambientais e possíveis tratamentos para os seus efluentes, Departamento de Bioquímica e Microbiologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Avenida 24 A, nº 1515, 13506-900, Rio Claro - SP.

- ARSLAN-ALATON, I.; GURSOY, B. H.; SCHMIDT, J. E. Advanced oxidation of acid and reactive dyes: Effect of Fenton treatment on aerobic, anoxic and anaerobic processes. Dyes and Pigments, v. 78, p. 117-130, 2008.

- BONANCÊA, Carlos Eduardo. Estudo dos mecanismos de fotodegradação de corantes sobre dióxido de titânio através de técnicas de espectroscopia Raman intensificadas, Instituto de Química, Universidade de São Paulo (USP), 2005.

- HORVAT, A. J. M.; PETROVIC, et. al. Analysis, occurrence and fate anthelmintcs and their transformation products in the environment. Trends in Analytical Chemistry, v. 31, p. 61-24, 2012

- Huang, C. W. et al. A current perspective for photocatalysis towards the hydrogen production from biomass-derived organic substances and water. International Journal of Hydrogen Energy, v. 45, n. 36, p. 18144–18159, 17 jul. 2020.

- MONTEIRO, D. S.; SILVA, M. V. S.; SILVA, L. A. Assessment of Reaction Parameters in the Polymeric Carbon Nitride Thermal Synthesis and the Influence in Photocatalytic Hydrogen Production. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 31, n. 5, p. 886–893, 1 maio 2020.

- Pereira da Costa, G., Rafael, R. A., Soares, J. C. S., & Gaspar, A. B. (2020). Synthesis and characterization of ZnO-Nb2O5 catalysts for photodegradation of bromophenol blue. Catalysis Today, 344, 240–246. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.04.059

- Ramos, R. O. et al. Degradation of indigo carmine by photo-Fenton, Fenton, H2O2/UV-C and direct UV-C: Comparison of pathways, products and kinetics. Journal of Water Process Engineering, v. 37, 1 out. 2020.

- Schaffner, R. de A., Fortes, A. M., Trevisan, S. V. C., Domingues, R. C. P. R., da Conceição, L., & Alves, H. J. (2021). Production of short-chain alcohols by CO hydrogenation using Cu/Nb2O5/Al2O3 catalysts. Revista Materia, 26(2). https://doi.org/10.1590/S1517-707620210002.1277